| Nr. p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr. | Dziļums m | pH | Korozija | Korozijas aktivitāte pret tēraudu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pb un Al | Betons | Katodstrāvas vid.blīvums (A/m2) |
|  |  |  |  |  | Organ. viela % | NO3- % | Cl- % | Feooo % | SO42- mg/kg | Cl - mg/kg |  |
| 1. | 5 | 2 | 4,7 | 7,45 |  |  |  |  | 376,0 | 26,6 | 0,160 |
| 2. | 8 | 2-8 | 3,0 | 8,34 |  |  |  |  | 291,0 | 11,1 | 0,310 |
| 3. | 18 | 2-18 | 3,0 | 7,42 |  |  |  |  | 295,0 | 27,1 | 0,395 |
| 4. | 20 | 1 | 2,8 | 7,55 |  |  |  |  | 282,0 | 19,9 | 0,240 |
| 5. | 20 | 4 | 13,8 | 8,29 |  |  |  |  | 285,0 | 19,3 | 0,340 |
| 6. | 23 | 4 | 9,4 | 7,33 |  |  |  |  | 266,0 | 19,9 | 0,228 |
| 7. | 23 | 2 | 2,8 | 8,15 |  |  |  |  | 293,0 | 31,0 | 0,200 |
| 8. | 4 | 3 | 6,6 | 7,50 |  |  |  |  | 290,0 | 35,0 | 0,240 |
| 9, | 5 | 1 | 2,5 | 7,30 |  |  |  |  | 295,0 | 21,5 | 0,255 |
| Materiālu testēšanas metodes: Korozija pret betonu – grunts pH (skābums ) ISO10523:1994 sulfātu saturs ISO 9280:1990 * hlorīdu saturs ISO 9297:2000 * Korozija pret tēraudu – ГОСТ 9.602-89 |
| Objekts : Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |
| Pasūtītājs: SIA ‘’ĢEO” | Pasūtījuma Nr. 803193 |
| Izpildītājs: |  | Grunts korozija | 2009-48 / V 08-1 13 (45) |