| Nr. p.k. | Urb. (šurfa) Nr. | Par. Nr. | Dziļums m |  g/cm3 | d g/cm3 | s g/cm3 | n % | e |  | emin | emax | W % | WL % | WP % | Ip | IL | Sr | Iom % | CaCO3 % |  | Rc MPa | Sausas grunts blīvums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ird. |  blīv. |
|  | 1 | M1/1 | 19.0-19.1 | 1.97 | 1.57 | ### 2.73 | 42.49 | 0.739 |  |  |  | 25.4 | 42.8 | 22.8 | 20.0 | 0.13 | 0.956 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | M-3 | 2.7-2.75 | 1.62 | 1.07 | ### 2.53 | 57.7 | 1.364 |  |  |  | 51.7 | 68.6 | 39.3 | 29.3 | 0.42 | 0.959 | 10.9 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | M-1/8 | 17,0-17,2 | 2,28 | 2,07 | ### 2,68 | 22,8 | 0,295 |  |  |  | 10,1 | 15,2 | 9,9 | 5,3 | 0,04 | 0,918 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | M1/12 | 20.5-20.6 | 1.99 | 1.61 | ### 2.67 | 39.70 | 0.658 |  |  |  | 23.9 | 26.6 | 24.2 | 2.4 | -0.13 | 0.970 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | M1/28 | 27.5-27.6 | 1.87 | 1.42 | ### 2.70 | 47.41 | 0.901 |  |  |  | 31.9 | 40.0 | 31.0 | 9.0 | 0.10 | 0.956 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | M1/29 | 25.4-25.5 | 1.99 | 1.59 | ### 2.72 | 41.54 | 0.711 |  |  |  | 25.2 | 42.5 | 26.9 | 15.6 | -0.11 | 0.964 |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu testēšana veikta: 1. Grunts fizikālā raksturojuma not. - GOST 5180-84 p.2; p.6; p.9; p.10 * 2. Būvniecība. Grunts . Klasifikācija . – LVS 437:2002 * 3. Spiedes pretestība GOST 12248-96 p.5.2. * 4. Grunts tilpumsvars - Е.Г.Чаповский –Лабораторние работы по грунтоведению и механике грунтов –ст. 27-29,Москва 1975. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA “ĢEO” |  |  |  |  |  |  |  |  | Objekts : Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |  |
| ## Izpildītājs: tehniķis L. Salmane |  |  |  |  |  |  |  |  | # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-48 / V 05-2 12 (45) |  |  |  |

| Nr. p.k. | Urb. (šurfa) Nr. | Par. Nr. | Dziļums m |  g/cm3 | d g/cm3 | s g/cm3 | n % | e |  | emin | emax | W % | WL % | WP % | Ip | IL | Sr | Iom % | Vertikālā slodze P MPa |  | Bīdes spriegums  MPa | Mitrums bīdes zonā % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 | M-1 | 2.5-2.6 | 1.62 | 1.04 | ### 2.54 | 59.1 | 1.442 |  | - | - | 57.5 | 75.7 | 34.4 | 41.3 | 0.56 | 0.986 | 10.8 | 0.05 |  | 0.0475 | 56.0 |  |
| 2. | 17 | M-2 | 2.6-2.7 | 1.60 | 1.05 | ### 2.52 | 58.3 | 1.400 |  | - | - | 50.3 | 77.4 | 38.1 | 39.3 | 0.31 | 0.941 | 7.8 | 0.025 |  | 0.0425 | 52.3 |  |
| 3. | 29 | M-1 | 5.3-5.4 | 1.67 | 1.14 | ### 2.59 | 56.0 | 1.272 |  | - | - | 49.6 | 39.8 | 26.4 | 13.4 | 13.4 | 0.959 | 4.6 | 0.10 |  | 0.060 | 47.1 |  |
| 4. | 29 | M-2 | 5.3-5.4 | 1.73 | 1.20 | ### 2.58 | 55.4 | 1.150 |  | - | - | 44.4 | 42.2 | 22.9 | 19.3 | 1.11 | 0.996 | 4.7 | 0.075 |  | 0.055 | 35.1 |  |
| 5. | 24 | M-1/24 | 4.45-4.55 | 1.80 | 1.33 | ### 2.58 | 48.4 | 0.940 |  | - | - | 35.5 | 37.9 | 22.6 | 15.3 | 0.84 | 0.950 | 6.4 | 0.025 |  | 0.0325 | 34.6 |  |
| 6. | 24 | M-2/24 | 4.55-4.6 | 1.77 | 1.32 | ### 2.57 | 48.6 | 0.947 |  | - | - | 34.3 | 38.6 | 24.0 | 14.6 | 0.71 | 0.931 | 6.3 | 0.05 |  | 0.0350 | 42.7 |  |
| 7. | 24 | M-3/24 | 4.6-4.7 | 1.80 | 1.34 | ### 25.8 | 48.1 | 0.925 |  | - | - | 37.3 | 35.7 | 21.7 | 14.0 | 1.11 | 0.968 | 5.7 | 0.05 |  | 0.0300 | 34.7 |  |
| 8. | 24 | M-4/24 | 4.7-4.8 | 1.60 | 1.05 | ### 2.53 | 58.5 | 1.410 |  | - | - | 60.7 | 55.3 | 32.0 | 23.3 | 1.23 | 0.934 | 10.6 | 0.10 |  | 0.0525 | 52.1 |  |
| 9. | 24 | M-5/25 | 4.8-4.85 | 1.63 | 1.08 | ### 2.55 | 57.6 | 1.361 |  | - | - | 54.1 | 55.2 | 29.0 | 26.2 | 0.84 | 0.955 | 8.8 | 0.025 |  | 0.0350 | 51.0 |  |
| 10 | 39 | M-1/39 | 4.75-4.85 | 1.25 | 0.48 | ### 2.42 | 80.2 | 4.042 |  | - | - | 154.9 | 140.7 | 60.3 | 80.4 | 1.18 | 0.975 | 16.9 | 0.075 |  | 0.0363 | 162.9 |  |
| 11. | 39 | M-2/39 | 5.65-4.75 | 1.50 | 0.83 | ### 2.53 | 67.2 | 2.048 |  | - | - | 86.6 | 81.4 | 41.5 | 39.9 | 1.13 | 0.996 | 10.6 | 0.10 |  | 0.0225 | 80.5 |  |
| 12. | 39 | M-3/39 | 5.75-5.85 | 1.50 | 0.86 | ### 2.53 | 66.0 | 1.942 |  | - | - | 72.6 | 81.4 | 38.5 | 42.9 | 0.79 | 0.968 | 9.1 | 0.075 |  | 0.0300 | 74.3 |  |
| Materiālu testēšana veikta: 1. Grunts fizikālā raksturojuma not. - GOST 5180-84 p.2; p.6; p.9; p.10 * 2. Būvniecība. Grunts . Klasifikācija . – LVS 437:2002 * 3. Grunts fiz. meh. īpašibas ГОСТ 12248-96 p.5.1.* 4. Grunts tilpumsvars - Е.Г.Чаповский –Лабораторние работы по грунтоведению и механике грунтов –ст. 27-29,Москва 1975. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA “ĢEO” |  |  |  |  |  |  |  |  | Objekts : Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |  |
| ## Izpildītājs: inženieris I. Meijere |  |  |  |  |  |  |  |  | # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-48 / V 05-2 12a (45) |  |  |  |