Slānis 21

Urbuma Nr.  	28	Par. Nr. M-1/28   Dziļums, m 27.5-27.6

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 0.901 |  |  |  |
| 0,05 | 0.40 | 0.011 | 0.880 |  |  |  |
| 0,10 | 0.75 | 0.021 | 0.861 |  |  |  |
| 0,15 | 1.11 | 0.032 | 0.840 | 0.22 | 4.32 | β=0.5 |
| 0,20 | 1.29 | 0.037 | 0.831 |  |  |  |
| 0,30 | 1.52 | 0.043 | 0.825 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 31.9 | 40.0 | 31.0 | 9.0 | 0.10 | 2.70 | 1.87 | 1.42 | 47.41 | 0.901 | 0.956 | - |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 802858 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2008 – 62 / V 10-2 31 (45 ) |

Urbuma Nr.  	17	Par. Nr.M-1	   Dziļums, m 2.5-2.6

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 1.566 |  |  |  |
| 0.025 | 0.36 | 0.010 | 1.540 |  |  |  |
| 0.05 | 1.17 | 0.033 | 1.481 | 1.9 | 1.01 | β=0.75 |
| 0.075 | 1.64 | 0.047 | 1.445 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 57.5 | 75.7 | 34.4 | 41.3 | 0.56 | 2.54 | 1.56 | 0.99 | 61.0 | 1.566 | 0.933 | 10.8 |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 803193 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2009 – 48 / V 10-2 26 (45 ) |

Urbuma Nr.  	17	Par. Nr. M-2  Dziļums, m 2.6-2.7

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 1.400 |  |  |  |
| 0.025 | 0.27 | 0.008 | 1.381 |  |  |  |
| 0.05 | 0.69 | 0.020 | 1.352 | 0.92 | 1.96 | β=0.75 |
| 0.075 | 0.95 | 0.027 | 1.335 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 50.3 | 77.4 | 38.1 | 39.3 | 0.31 | 2.52 | 1.58 | 1.05 | 58.3 | 1.400 | 0.905 | 11.3 |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 803193 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2009 – 48 / V 10-2 27 (45 ) |

Slānis 21

Urbuma Nr.  24	Par. Nr. M-3/24	   Dziļums, m 4.6-4.7

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 1.875 |  |  |  |
| 0.025 | 1.03 | 0.029 | 1.792 | 2.84 | 0.76 | β=0.75 |
| 0.05 | 2.12 | 0.061 | 1.700 |  |  |  |
| 0.10 | 3.62 | 0.103 | 1.579 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 37.3 | 35.7 | 21.7 | 14.0 | 1.11 | 2.58 | 1.77 | 1.29 | 50.4 | 1.000 | 0.962 | 5.7 |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 803193 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2009 – 48 / V 10-2 21 (45 ) |

Slānis 21

Urbuma Nr.  	24	Par. Nr.M-1/24	   Dziļums, m 4.45-4.55

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 0.955 |  |  |  |
| 0.025 | 0.66 | 0.019 | 0.918 | 0.36 | 4.07 | β=0.75 |
| 0.05 | 0.85 | 0.024 | 0.908 |  |  |  |
| 0.075 | 0.98 | 0.028 | 0.900 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 35.5 | 37.9 | 22.6 | 15.3 | 0.84 | 2.58 | 1.79 | 1.32 | 47.0 | 0.955 | 0.959 | 6.4 |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 803193 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2009 – 48 / V 10-2 20(45 ) |

Slānis 21

Urbuma Nr.  	24	Par. Nr.M-4/24	   Dziļums, m 4.7-4.8

| # Slodze n MPa | Defor-mācija ∆h mm | Relatīvā defor-mācija ∆h/h | Porainī-bas koefi-cienta izmaiņa en | Saspieža-mības koeficients  | Grunts deformācijas modulis Eo | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | - | - | 1.582 |  |  |  |
| 0.025 | 1.22 | 0.035 | 1.492 | 1.04 | 1.86 | β=0.75 |
| 0.05 | 1.63 | 0.047 | 1.461 |  |  |  |
| 0.075 | 1.94 | 0.055 | 1.440 |  |  |  |

| # Grunts fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # W % | WL % | WP % | IP | IL | ρs g/cm3 | ρ g/cm3 | ρd g/cm3 | n % | e | Sn | I om % |
| 60.7 | 55.3 | 32.0 | 23.3 | 1.23 | 2.53 | 1.58 | 0.98 | 61.3 | 1.582 | 0.971 | 10.6 |

Parauga augstums mm 35.0

Parauga diametrs   71.4

Slodzes pakāpes mPa  0.05; 0,10

Kompresijas aparāts: УГПС-5-22КM

Testēšanas metode

Grunts fizikāli mehāniskās īpašības  ГОСТ 12248-96 p.5.4.*

Grunts fizikālā īpašības   ГОСТ 5180-84 p.2; p.4; p.5 *

| Pasūtītājs: SIA “ĢEO“ | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums | Pasūtījums Nr. 803193 |
| --- | --- | --- |
| ### Izpildītājs : inženieris I.Meijere. | ## Kompresija | 2009 – 48 / V 10-2 22 (45 ) |

ānis 21