| Nr. p.k. | Urb. № | Par. Nr. | Dziļums m | Granulometriskais sastāvs % daļiņu  mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iom% | Filtrācijas koeficients |  |  |  |  |  |  | Grunts īpat. svars ρ g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  g/cm3 |  | e |  | K10 m/diennaktī |  |  |  |
|  |  |  |  | Oļi | Grants |  |  | Smilts |  |  |  | Putekļi |  |  | Māls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >10.0 | 10.0-5.0 |  | 5.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |  | ird. | sabl. | eird. | esabl. | Kird. |  | Ksabl. |  |
|  | 15 | 13 | 23.0 | - | - |  | 0.5 | 5.6 | 24.3 | 37.4 | 17.1 | 3.2 | 9.4 | 2.5 | - | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 5 | 11.0 | - | - |  | - | 0.8 | 3.6 | 19.6 | 53.6 | 17.6 | 4.8 | - | - | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 3 | 5.5 | - | - |  | - | 0.4 | 3.6 | 16.0 | 70.0 | 4.8 | 5.2 | - | - |  | 1.36 | 1.66 | 0.949 | 0.596 | 5.01 |  | 3.05 |  |
|  | 17 | 4 | 7.0 | - | - |  | - | - | 1.2 | 5.2 | 57.2 | 23.6 | 10.9 | 1.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |
|  | 17 | 5 | 8.5 | - | - |  | - | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 61.6 | 25.6 | 9.6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 4 | 8.5 | - | - |  | 1.3 | 1.6 | 6.6 | 11.3 | 56.2 | 14.4 | 8.6 | - | - | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 3 | 12.0 | - | - |  | - | 0.1 | 2.8 | 75.6 | 17.2 | 1.6 | 2.7 | - | - | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 5 | 16.3 | - | - |  | 1.5 | 5.1 | 30.3 | 35.9 | 13.4 | 3.5 | 8.4 | 1.9 | - | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 6 | 18.5 | - | - |  | 0.7 | 3.2 | 21.4 | 54.0 | 9.9 | 2.8 | 8.0 | - | - | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 7 | 22.2 | 4.1 | 10.2 |  | 5.6 | 4.8 | 16.0 | 50.9 | 4.8 | 0.6 | 3.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 4 | 13.8 | - | - |  | - | - | 0.6 | 8.0 | 82.0 | 5.2 | 4.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 5 | 17.9 | - | - |  | - | 2.0 | 12.4 | 55.2 | 23.6 | 2.8 | 4.0 | - | - | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 6 | 20.5 | - | - |  | 2.0 | 8.2 | 31.0 | 41.6 | 12.2 | 2.0 | 3.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7 | 22.5 | 20.5 | 6.4 |  | 6.0 | 7.8 | 17.4 | 24.4 | 12.9 | 1.9 | 2.7 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 1 | 14.0 | - | - |  | - | 0.8 | 15.8 | 57.6 | 17.2 | 4.0 | 4.6 | - | - | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 2 | 17.0 | - | - |  | 3.8 | 9.6 | 20.8 | 46.2 | 13.1 | 2.0 | 4.5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 3 | 20.5 | - | 2.8 |  | 11.6 | 15.8 | 28.4 | 22.6 | 10.3 | 3.4 | 5.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 4 | 9.4 | - | - |  | - | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 56.0 | 25.2 | 13.2 | 0.6 | 0.6 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * LATAK akreditētās metodes ( LATAK – T 281 ) Materiālu testēšana veikta: 1. Granulometriskais sastāvs GOST 12536-79 p.2; p.3 * 2. Filtrācijas koeficients GOST 25584-90 p.2 * 3. Organisko vielu saturs GOST 23740-79/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA ”ĢEO” |  |  |  |  |  | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |
| ### Izpildītājs: tehniķis L. Salmane |  |  |  |  |  | #### Granulometriskais sastāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 - 372 / V 04-3 5(45) |  |  |

| Nr. p.k. | Urb. № | Par. Nr. | Dziļums m | Granulometriskais sastāvs % daļiņu  mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iom% | Filtrācijas koeficients |  |  |  |  |  |  | o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  g/cm3 |  | e |  | K10 m/diennaktī |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oļi | Grants |  |  | Smilts |  |  |  | Putekļi |  |  | Māls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >10.0 | 10.0-5.0 |  | 5.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |  | ird. | sabl. | eird. | esabl. | Kird. |  | Ksabl. | s. | ūd. |
|  | 24 | 2 | 6.9 | - | - |  | - | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 58.8 | 23.2 | 11.1 | 1.3 | - | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 3 | 7.9 | - | - |  | - | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 68.8 | 14.8 | 10.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1 | 1.4 | - | - |  | 1,8 | 2,7 | 8,2 | 42,0 | 38,5 | 2,7 | 4,1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 6 | 19.5 | 7,3 | 1,2 |  | 1,5 | 5,0 | 24,1 | 34,6 | 15,8 | 2,2 | 8,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 7 | 21.5 | 26,1 | 9,1 |  | 6,8 | 5,3 | 14,4 | 20,6 | 10,7 | 1,9 | 5,1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 1 | 5.5 | - | - |  | - | - | 0.1 | 10.4 | 80.0 | 2.4 | 7.1 | - | - |  | 1.30 | 1.62 | 1.008 | 0.636 | 8.54 |  | 3.29 |  |  |
|  | 26 | 2 | 8.4 | - | - |  | - | 0.8 | 15.6 | 62.4 | 16.4 | 0.8 | 4.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 4 | 14.6 | - | - |  | - | 1.6 | 14.8 | 52.8 | 20.8 | 2.4 | 7.6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 5 | 19.2 | - | - |  | - | 0.8 | 16.0 | 60.8 | 16.0 | 1.6 | 4.8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 6 | 24.0 | 8.8 | 8.0 |  | 9.2 | 5.9 | 13.3 | 35.8 | 7.7 | 1.8 | 9.5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 4-27 | 16.5 | - | - |  | - | 3.2 | 17.2 | 57.2 | 18.8 | 1.2 | 2.4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 5-27 | 20.0 | - | - |  | 1.9 | 21.6 | 51.8 | 18.8 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 2-28 | 14.5 | - | - |  | - | 0.8 | 6.8 | 31.2 | 44.8 | 9.4 | 7.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 3-28 | 17.5 | - | - |  | - | 0.4 | 6.8 | 60.4 | 20.6 | 5.2 | 6.6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 4-28 | 25.5 | 30.2 | 23.4 |  | 21.5 | 8.8 | 8.0 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 4.9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 5 | 13.5 | - | - |  | - | 0,8 | 9,6 | 52,0 | 30,4 | 2,4 | 4,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 8 | 22.5 | - | - |  | 1,7 | 3,5 | 23,0 | 36,3 | 25,0 | 4,3 | 6,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * LATAK akreditētās metodes ( LATAK – T 281 ) Materiālu testēšana veikta: 1. Granulometriskais sastāvs GOST 12536-79 p.2; p.3 * 2. Filtrācijas koeficients GOST 25584-90 p.2 * 3. Organisko vielu saturs GOST 23740-79/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA ”ĢEO” |  |  |  |  |  | Objekts: Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |  |
| ### Izpildītājs: tehniķis L. Salmane |  |  |  |  |  | #### Granulometriskais sastāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-48 / V 04-3 6(45) |  |  |  |