| Nr. p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr. |  | Dziļums m | pH | ## Korozija |  |  |  |  |  |  |  | Korozijas aktivitāte pret tēraudu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pb un Al |  |  |  |  | Betons |  |  | Katodstrāvas vid.blīvums (A/m2) |
|  |  |  |  |  |  | ### Organ. ### viela % |  | NO3- % | Cl- % | Feooo % | SO42- mg/kg |  | Cl - mg/kg |  |
| 1. | 5 | 2 |  | 4,7 | 7,45 |  |  |  |  |  | 376,0 |  | 26,6 | 0,160 |
| 2. | 8 | 2-8 |  | 3,0 | 8,34 |  |  |  |  |  | 291,0 |  | 11,1 | 0,310 |
| 3. | 18 | 2-18 |  | 3,0 | 7,42 |  |  |  |  |  | 295,0 |  | 27,1 | 0,395 |
| 4. | 20 | 1 |  | 2,8 | 7,55 |  |  |  |  |  | 282,0 |  | 19,9 | 0,240 |
| 5. | 20 | 4 |  | 13,8 | 8,29 |  |  |  |  |  | 285,0 |  | 19,3 | 0,340 |
| 6. | 23 | 4 |  | 9,4 | 7,33 |  |  |  |  |  | 266,0 |  | 19,9 | 0,228 |
| 7. | 23 | 2 |  | 2,8 | 8,15 |  |  |  |  |  | 293,0 |  | 31,0 | 0,200 |
| 8. | 4 | 3 |  | 6,6 | 7,50 |  |  |  |  |  | 290,0 |  | 35,0 | 0,240 |
| 9, | 5 | 1 |  | 2,5 | 7,30 |  |  |  |  |  | 295,0 |  | 21,5 | 0,255 |
| Materiālu testēšanas metodes: Korozija pret betonu – grunts pH (skābums ) ISO10523:1994 sulfātu saturs ISO 9280:1990 * hlorīdu saturs ISO 9297:2000 * Korozija pret tēraudu – ГОСТ 9.602-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts : Jaunā Rīgas centra Torņakalns būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA ‘’ĢEO” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |
| Izpildītājs: |  |  |  |  |  |  | Grunts korozija |  |  |  |  | 2009-48 / V 08-1 13 (45) |  |  |