| № p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr. | Dziļums m | W % |  | WL % | WP % | IP |  | IL | Grunts īpat. svars ρ g/cm3 | Iom % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 3 | 14,0 | 26,0 |  | 23,2 | 14,5 | 8,7 |  | 1,32 | 2.67 | - |
|  | 14 | 1 | 7,4 | 70,9 |  | 55,9 | 37,4 | 18,5 |  | 1,81 |  | 7,3 |
|  | 14 | 2 | 13,0 | 22,9 |  | 20,6 | 13,9 | 6,7 |  | 1,34 |  | - |
|  | 15 | 2 | 2,8 | 38,0 |  | 32,7 | 17,6 | 15,1 |  | 1,35 |  | 3,7 |
|  | 15 | 6 | 8,8 | 44,9 |  | 40,9 | 23,0 | 17,9 |  | 1,22 |  | 5,0 |
|  | 15 | 7 | 10,5 | 35,7 |  | 34,7 | 27,2 | 7,5 |  | 1,13 |  | 3,5 |
|  | 15 | 8 | 14,5 | 59,0 |  | 53,6 | 24,2 | 29,4 |  | 1,18 |  | 7,5 |
|  | 15 | 11 | 19,3 | 55,6 |  | 52,3 | 32,0 | 20,3 |  | 1,16 |  | 7,9 |
|  | 16 | 1 | 3.9 | 52.3 |  | 53.8 | 29.4 | 24.4 |  | 0.94 |  | 7.3 |
|  | 16 | 2 | 4.4 | 122.3 |  | - | - | - |  | - |  | 18.7 |
|  | 16 | 3 | 5.5 | 49.1 |  | 36.6 | 26.2 | 10.4 |  | 2.20 |  | 4.5 |
|  | 16 | 4 | 8.0 | 34.3 |  | 29.8 | 23.4 | 6.4 |  | 1.70 |  | 2.6 |
|  | 16 | 6 | 15.2 | 29.1 |  | 24.2 | 14.1 | 10.1 |  | 1.49 |  |  |
|  | 16 | 7 | 16.4 | 24.7 |  | 26.9 | 20.5 | 6.4 |  | 0.66 | 2.67 |  |
|  | 17 | 1 | 2,5 | 57,7 |  | 60,7 | 39,3 | 21,4 |  | 0,86 | - | - |
|  | 17 | 2 | 4,2 | 88,3 |  | - | - | - |  | - | - | 17,9 |
|  | 17 | 6 | 10,0 | 39,7 |  | 40,3 | 27,5 | 12,8 |  | 0,95 | - | 4,1 |
|  | 17 | 7 | 11,0 | 40,6 |  | 43,3 | 27,1 | 16,2 |  | 0,83 | 2,68 | 7,3 |
|  | 17 | 8 | 13,8 | 25,0 |  | 29,3 | 17,7 | 11,6 |  | 0,63 | - | - |
|  | 18 | 1-18 | 1,5 | 24,6 |  | 22,3 | 14,6 | 7,7 |  | 1,30 |  |  |
|  | 18 | 2-18 | 3,0 | 23,0 |  | 23,1 | 14,8 | 8,3 |  | 0,99 |  | 2,0 |
|  | 18 | 3-18 | 5,5 | 64,4 |  | 69,8 | 42,3 | 27,5 |  | 0,80 |  | 8,1 |
|  | 18 | 5-18 | 11,5 | 25,6 |  | 28,4 | 16,7 | 11,7 |  | 0,76 |  | 3,1 |
|  | 19 | 1 | 2,5 | 22,5 |  | 24,6 | 14,9 | 9,7 |  | 0,78 | 2.65 | 2,4 |
|  | 19 | 2 | 11,0 | 48,9 |  | 41,8 | 26,0 | 15,8 |  | 1,45 |  | 6,7 |
|  | 19 | 4 | 14,6 | 37,9 |  | 42,7 | 22,7 | 20,0 |  | 0,76 | 2.44 | 5,1 |
|  | 20 | 1 | 2.8 | 26.8 |  | 26.1 | 14.9 | 12.0 |  | 0.99 |  |  |
|  | 20 | 2 | 6.5 | 79.5 |  | 71.9 | 38.8 | 33.1 |  | 1.23 |  | 9.8 |
| * LATAK akreditētās metodes (LATAK – T – 281 ) Materiālu testēšana veikta: 1.Grunts fizik. meh. īp. GOST 5180-84 p.2; p.4; p.5 * 2. Org. vielu saturs gruntī GOST 23740-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts: Jaunais Rīgas centra Torņķalna būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA “ĢEO” |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |  |
| Izpildītājs: |  |  |  |  | ## Grunts fizikālās īpašības |  |  |  | 2009-48 / V 07-3 9(45) |  |  |  |

| № p.k. | Urb. Nr. | Par. Nr. | Dziļums m | W % |  | WL % | WP % | IP |  | IL | Grunts īpat. svars ρ g/cm3 | Iom % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 3 | 12.2 | 65.3 |  | 48.5 | 23.0 | 25.5 |  | 1.66 |  |  |
|  | 22 | 1 | 10.5 | 49.1 |  | 44.4 | 23.3 | 21.1 |  | 1.22 |  | 6.7 |
|  | 23 | 1 | 1.3 | 37.6 |  | 41.4 | 23.9 | 17.5 |  | 0.78 |  |  |
|  | 23 | 2 | 2.8 | 45.7 |  | 53.5 | 38.2 | 15.3 |  | 0.49 | 2.67 | 7.6 |
|  | 23 | 3 | 8.0 | 35.7 |  | 35.6 | 19.5 | 16.1 |  | 1.00 |  | 2.6 |
|  | 23 | 5 | 13.3 | 21.6 |  | 20.7 | 14.0 | 6.7 |  | 1.13 | 2.64 |  |
|  | 24 | 1 | 4.2 | 51.8 |  | 48.4 | 30.6 | 17.8 |  | 1.19 |  | 8.1 |
|  | 24 | 4 | 9.6 | 23.6 |  | 22.7 | 14.2 | 8.5 |  | 1.10 |  |  |
|  | 24 | 5 | 12.0 | 18.8 |  | 20.0 | 13.4 | 6.6 |  | 0.82 |  |  |
|  | 25 | 2 | 3,0 | 60,3 |  | 55,0 | 31,2 | 23,8 |  | 1,22 | 2.58 | 7,5 |
|  | 25 | 3 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |
|  | 25 | 4 | 5,9 | 63,4 |  | 65,0 | 34,6 | 30,4 |  | 0,95 |  | 8,7 |
|  | 25 | 5 | 13,0 | 59,7 |  | 46,9 | 23,7 | 23,2 |  | 1,55 |  | 6,7 |
|  | 25 | 8 | 23,0 | 19,6 |  | 24,0 | 13,1 | 10,9 |  | 0,61 |  |  |
|  | 25 | 9 | 23,8 | 36,7 |  | 42,2 | 27,1 | 15,1 |  | 0,64 |  |  |
|  | 26 | 3 | 10.2 | 43.0 |  | 41.3 | 29.9 | 11.4 |  | 1.15 |  |  |
|  | 27 | 1-27 | 5.0 | 60.6 |  | 55.1 | 37.5 | 17.6 |  | 1.31 |  | 13.3 |
|  | 27 | 2-27 | 11.5 | 64.3 |  | 59.3 | 45.5 | 13.8 |  | 1.36 |  | 14.8 |
|  | 27 | 3-27 | 13.0 | 54.6 |  | 54.9 | 39.8 | 15.1 |  | 0.98 |  | 13.6 |
|  | 28 | 1-28 | 8,0 | 62,2 |  | 57,2 | 32,0 | 25,2 |  | 1,20 | - | 7,0 |
|  | 29 | 1 | 2,5 | 34,3 |  | 25,9 | 21,1 | 4,8 |  | 2,75 | - | - |
|  | 29 | 2 | 4,0 | 170,3 |  | - | - | - |  | - | - | 21,0 |
|  | 29 | 3 | 5,5 | 72,2 |  | 69,3 | 40,6 | 28,7 |  | 1,1 | - | - |
|  | 29 | 4 | 11,5 | 58,0 |  | 59,2 | 35,2 | 24,0 |  | 0,95 | - | - |
|  | 29 | 6 | 17,5 | 50,5 |  | 64,7 | 38,1 | 26,6 |  | 0,47 | - | 6,1 |
|  | 29 | 7 | 19,0 | 37,5 |  | 44,7 | 27,1 | 17,6 |  | 0,59 | - | 3,7 |
|  | 30 | 3-30 | 5,8 | 184,7 |  | - | - | - |  | - | - | 23,6 |
|  | 30 | 4-30 | 7,0 | 57,0 |  | 53,7 | 30,2 | 23,5 |  | 1,14 | - | 6,7 |
| * LATAK akreditētās metodes (LATAK – T – 281 ) Materiālu testēšana veikta: 1.Grunts fizik. meh. īp. GOST 5180-84 p.2; p.4; p.5 * 2. Org. vielu saturs gruntī GOST 23740-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekts: Jaunais Rīgas centra Torņķalna būvlaukums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: SIA “ĢEO” |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasūtījuma Nr. 803193 |  |  |  |
| Izpildītājs: |  |  |  |  | ## Grunts fizikālās īpašības |  |  |  | 2009-48 / V 07-3 10(45) |  |  |  |